Редкие минералы благородных металлов 
малосульфидных руд Федорово-Панского массива

Н.Л. Балабонин1, А.У. Корчагин1, В.В. Субботин1,2, С.М. Карпов1, Я.А. Пахомовский1, Е.Э. Савченко1

1 Геологический институт КНЦ РАН

# 2 Естественно-технический факультет МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых

Аннотация. В статье охарактеризованы редкие минералы платиновых металлов малосульфидных руд Федорово-Панского массива: (Au,Pd), Hg-, Au-, Sn-, Se-содержащие МПМ, включая ЭПГ-содержащие кобальтины-герсдорфиты. Эти МПМ могут быть использованы как индикаторы генезиса руд.

Abstract. Rare minerals of the platinum group minerals (PGM) of the low grade sulphide ores of Fedorovo-Pansky massif have been described in the paper: (Au,Pd), Hg-, Au-, Sn-, Se-bearing PGM, including PGE-bearing cobaltites-gersdorfites. These minerals may be applied as indicators of ore genesis.

1. Введение

Как хорошо известно из опыта минералогических исследований (А.Е. Ферсман, Н.П. Юшкин), главные распространенные минералы, с одной стороны, и редкие акцессорные - с другой, несут разную информационную нагрузку. Для первых наиболее важными характеристиками являются оценки постоянства – изменчивости конституционных свойств (состав, структура, физические свойства) в объеме изучаемого геологического пространства; для вторых – уже само появление в породах, рудах на уровне "единичных знаков" может оказать существенную помощь в распознавании определенных породо- и рудообразующих процессов, в пространственно-временной типизации и реконструкции различных геологических обстановок.

Частично вопросы, касающиеся редких минералов, рассмотрены в нашей предыдущей статье настоящего издания.

Рис. 1. Пробность золота Федорово-Панского интрузива (А), расcлоенных интрузий мира (B), ультрамафитов Тувы (Агафонов и др., 1993) (C)

2. Самородное золото (Au, Pd)

Золото самородное является одним из самых поздних минералов благородных металлов и обычно в виде тончайших выделений, полукайм фиксируется совместно с поздними штютцитом (Ag5-XTe3) и гесситом (Ag2Te) в краевых частях сульфидных вкрапленников, либо находится во вторичных силикатах, нередко образуя микропросечки.

Золото чрезвычайно изменчиво по составу в отношении посторонних элементов. Постоянно присутствует Ag (о пробности Au – ниже). В 35 % золотин устанавливается Pd в количестве до 6.2 %; в 9 % – Pt до 0.09 %; в 30 % – Cu до 1.16 %; в 3 % – Fe до 0.72 %; в 4 % – Bi до 0.3 %; Hg до 0.26 %.

Специфическая особенность золота интрузии заключается в чрезвычайно высокой вариации пробности: для всей интрузии она занимает почти весь возможный диапазон от 149 0/00 (высокосеребристое золото) до 946 0/00 (весьма высокопробное золото). Причем дисперсия пробности наблюдается не только для разных образцов, но и в одном аншлифе она может достигать 400 0/00.

И все же на гистограмме (рис. 1) отчетливо проявлен максимум (56.5 %) в относительно узком интервале 500-700 0/00. Важно подчеркнуть, что максимум совпадает с таким же по расслоенным интрузиям мира и резко отличен, например, от максимума в ультрамафитах (рис. 1). Так что пробность 500-700 0/00 достаточно уверенно можно считать типичной для расслоенных интрузий.

Высокая дисперсия пробности золота, практическое отсутствие в его составе Pt, типичной, например, для интрузий Скергаард и комплекса Кэп Эдвард Холм (Bird et al., 1991, 1995), вероятно, объясняются его очень поздней кристаллизацией в неравновесных условиях, а Pt на этой стадии рудного процесса в растворах уже отсутствовала.

3. ЭПГ-содержащие кобальтины-герсдорфиты

Сульфоарсениды Co, Ni и Fe относятся к редким минералам и пространственно ограничены рудами 3-х участков: Пешемпахк, Ластъявр и Малый Ихтегипахк. Морфология и парагенетические соотношения с ассоциирующими минералами указывают, что они по происхождению являются метаморфическими метакристаллами.

Из данных табл. 1 хорошо видно, что эти минералы являются эффективными концентраторами ЭПГ, причем всего спектра из 6 металлов в приблизительной последовательности обогащения (по максимальным значениям) Rh > Pt > Pd > Ir > Os > Ru. Заметим, что последние 3 элемента находятся в рудах на околокларковых уровнях: доли – первые мг/т. Высокие содержания ЭПГ в кобальтинах-герсдорфитах представляют собой достаточно специфическую, хотя и не уникальную особенность интрузии и Кольской провинции в целом. Ранее сообщалось о подобных составах в рудах Карикъявра (Дистлер, Лапутина, 1981) и для интрузии г. Генеральская (Гроховская и др., 1996). За пределами Кольской провинции нам известны лишь 2 анализа из руд месторождений Пайп Майн и Садбери в Канаде (Cabri, 1981), где уровень концентрации ЭПГ приближается к кольским сульфоарсенидам. Из других генетических типов повышенные содержания ЭПГ отмечались в кобальтинах-герсдорфитах из альпинотипных ультрамафитов Сибири, в осадочных породах.

Некоторые относительно крупные зерна кобальтина обнаруживают зональное строение. При этом от центра к краю зерен фиксируется уменьшение концентраций Rh, Os, Ir, Pt, рост – Pd, Fe, менее отчетливо As, разнотипное поведение Co, Ni. В целом можно констатировать, что уровень накопления ЭПГ и роль каждого из них не зависит от состава кобальтинов-герсдорфитов в системе Fe-Co-Ni (табл. 1).

4. Hg-содержащие МПМ

В интрузиве установлено 13 минералов и фаз ЭПГ, содержащих Hg в количестве от 0.09 до 21.9 % (табл. 2). Они фиксируются на значительной площади: от Пешемпахка на востоке до Малого Ихтегипахка на западе. Минералами-концентраторами Hg являются самородное Au, сульфиды, арсениды, теллуриды, плюмбид и станноарсенид. Высокая концентрация Hg характерна для существенно палладиевых минералов, тогда как в платиновых она не превышает 1 %, что, вероятно, объясняется большим сродством к Pd (известные 3 минерала тоже палладиевые). В 3-х случаях из 14 присутствует золото. На рис. 2 показан пример ртутной палладиевой фазы (табл. 2). Ртуть, кроме того, в количестве 0.05 % зафиксирована в пентландите.

Сравнительно частое присутствие этого металла в минералах Федорово-Панского интрузива является его специфической минералого-геохимической особенностью на фоне аналогичных интрузивов всей восточной части Балтийского щита.

5. Au-содержащие МПМ

Кроме самородного, золото также в количестве 0.12-5.8 % входит в состав минералов ЭПГ (табл. 3). Это арсениды, теллуриды, плюмбид, станно-арсенид, арсено-теллурид с постоянной примесью Bi; так что "ответственными" за концентрацию золота являются всего три элемента: As, Te, Bi – те же, что образуют с Au его собственные (утвержденные) минералы. Химическое сродство Au к Pd и Pt примерно равное в разных минералах, но в меренскиитах-мончеитах Au фиксируется исключительно в последних с частотой встречаемости 11 %.

Пространственное развитие Au-содержащих МПМ неоднородное: ограничено Панским блоком. В рудопроявлениях Федоровых тундр реже встречается и самородное золото. Столь очевидное различие несомненно определяется пониженной концентрацией Au в рудах последних (табл. 3).

Помимо МПМ, золото входит в состав пирротина (до 0.15 %) и самых поздних минералов – теллуридов серебра (до 0.29 %).

Необходимо отметить, что Au-содержащие мончеиты – это достаточно уникальное явление.

| Рис. 2. Растровый снимок срастания ртутно-палладиевой фазы (справа) и котульскита. Увел. 100. а – в отраженных электронах; б – в характеристических лучах Pd; в – Te; г – Hg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 1. Состав ЭПГ-содержащих кобальтинов, герсдорфита из малосульфидных руд Федорово-Панского массива

| № п/п | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эл-ты | мас.% | ф.е. | мас.% |  | ф.е. | мас.% |  | ф.е. | мас.% |  | ф.е. | мас.% |  | ф.е. | мас.% |  | ф.е. | мас.% |  | ф.е. |
| Ru | 0.05 | 0.001 | 0.16 |  | 0.002 | н.о. |  |  | н.о. |  |  | н.о. |  |  | н.о. |  |  | н.о. |  |  |
| Rh | 0.87 | 0.014 | 1.57 |  | 0.025 | 4.13 |  | 0.068 | 0.70 |  | 0.011 | 2.00 |  | 0.032 | 2.41 |  | 0.039 | 4.15 |  | 0.068 |
| Pd | 0.92 | 0.014 | 1.52 |  | 0.024 | 0.98 |  | 0.015 | 1.11 |  | 0.017 | 0.73 |  | 0.011 | 0.58 |  | 0.010 | 0.09 |  | 0.001 |
| Os | н.о. |  | н.о. |  |  | н.о. |  | 0.013 | н.о. |  |  | н.о. |  |  | н.о. |  |  | н.о. |  |  |
| Ir | н.о. |  | н.о. |  |  | 0.24 |  |  | н.о. |  |  | н.о. |  |  | 0.01 |  |  | 0.02 |  |  |
| Pt | 0.70 | 0.006 | 0.48 |  | 0.004 | 1.54 |  | 0.002 | 0.18 |  | 0.002 | 0.40 |  | 0.003 | 0.50 |  | 0.004 | 0.50 |  | 0.004 |
| Co | 23.11 | 0.647 | 21.16 |  | 0.593 | 18.98 |  | 0.544 | 19.89 |  | 0.567 | 18.48 |  | 0.521 | 17.89 |  | 0.501 | 17.32 |  | 0.493 |
| Ni | н.о. |  | 6.34 |  | 0.179 | 6.33 |  | 0.182 | 7.81 |  | 0.223 | 7.87 |  | 0.223 | 8.65 |  | 0.243 | 8.45 |  | 0.242 |
| Fe | 5.40 | 0.160 | 5.70 |  | 0.169 | 5.77 |  | 0.174 | 5.76 |  | 0.173 | 6.72 |  | 0.200 | 6.14 |  | 0.181 | 6.33 |  | 0.190 |
| å |  | 0.999 |  |  | 0.996 |  |  | 0.998 |  |  | 0.994 |  |  | 0.991 |  |  | 0.977 |  |  | 0.998 |
| As | 44.27 | 0.975 | 43.86 |  | 0.968 | 42.66 |  | 0.963 | 44.37 |  | 0.995 | 44.90 |  | 0.996 | 43.33 |  | 0.954 | 44.14 |  | 0.989 |
| S | 19.92 | 1.025 | 20.11 |  | 1.036 | 19.66 |  | 1.037 | 19.28 |  | 1.011 | 19.56 |  | 1.014 | 20.78 |  | 1.069 | 19.30 |  | 1.011 |
| å |  | 2.001 |  |  | 2.004 |  |  | 2.000 |  |  | 2.006 |  |  | 2.010 |  |  | 2.023 |  |  | 2.000 |
| Coaт.кол./Niaт.кол. |  | 4.11 |  |  | 3.32 |  |  | 2.99 |  |  | 2.54 |  |  | 2.34 |  |  | 2.06 |  |  | 2.04 |
| å | 100.84 |  | 100.91 |  |  | 100.30 |  |  | 99.08 |  |  | 100.68 |  |  | 100.29 |  |  | 100.31 |  |  |

| № п/п | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эл-ты | мас.% | ф.е. | мас.% | ф.е. | мас.% | ф.е. | мас.% | ф.е. | мас.% | ф.е. | мас.% | ф.е. |
| Ru | н.о. |  | н.о. |  | н.о. |  | н.о. |  | н.о. |  | н.о. |  |
| Rh | 2.57 | 0.041 | 4.02 | 0.067 | 1.14 | 0.019 | 1.76 | 0.029 | н.о. |  | 1.30 | 0.022 |
| Pd | н.о. |  | н.о. |  | 1.16 | 0.019 | н.о. |  | 1.21 | 0.020 | 9.52 | 0.156 |
| Os | н.о. |  | 0.29 | 0.003 | н.о. |  | н.о. |  | н.о. |  | 0.25 | 0.002 |
| Ir | 0.05 | 0.0005 | 1.17 | 0.010 | 0.11 | 0.001 | н.о. |  | н.о. |  | н.о. |  |
| Pt | 0.61 | 0.005 | 1.77 | 0.016 | 0.65 | 0.006 | 0.70 | 0.006 | 0.13 | 0.001 | 0.39 | 0.003 |
| Co | 17.00 | 0.472 | 15.73 | 0.456 | 17.89 | 0.520 | 15.68 | 0.447 | 17.54 | 0.514 | 8.27 | 0.245 |
| Ni | 8.60 | 0.239 | 8.18 | 0.238 | 10.39 | 0.303 | 9.66 | 0.276 | 11.00 | 0.324 | 12.75 | 0.380 |
| Fe | 8.10 | 0.237 | 6.16 | 0.189 | 3.88 | 0.119 | 7.55 | 0.227 | 4.13 | 0.128 | 5.65 | 0.177 |
| å |  | 0.994 |  | 0.979 |  | 0.986 |  | 0.985 |  | 0.990 |  | 0.987 |
| As | 43.29 | 0.944 | 43.91 | 1.002 | 42.99 | 0.982 | 44.44 | 0.996 | 43.09 | 0.993 | 42.02 | 0.980 |
| S | 20.82 | 1.061 | 19.10 | 1.019 | 19.33 | 1.032 | 19.31 | 1.012 | 18.85 | 1.015 | 18.95 | 1.033 |
| å |  | 2.006 |  | 2.021 |  | 2.014 |  | 2.008 |  | 2.010 |  | 2.013 |
| Coaт.кол./ Nifn/rjk/ |  | 1.97 |  | 1.92 |  | 1.72 |  | 1.62 |  | 1.59 |  | 0.65 |
| å | 101.05 |  | 100.89 |  | 97.54 |  | 99.63 |  | 96.27 |  | 99.14 |  |

Примечание. 1. Рудопроявления: № 1,2 - Малый Ихтегипахк; № 3-9,11 - Ластъявр; № 10,12,13 - Пешемпахк; 2. н.о. - элемент не обнаружен;

3. В сумму анализов включено: № 12 - 0.04 % Cu, 0.17 % Ag, 0.06 % Sb, 0.05 % Te; № 13 - 0.04 % Cu.

Таблица 2. Состав и кристаллохимические формулы Hg-содержащих минералов и фаз ЭПГ из малосульфидных руд Федорово-Панского массива

| № п/п | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эл-ты | мас.% | ф.е. | мас.% |  | ф.е. | мас.% |  | ф.е. | мас.% |  | ф.е. | мас.% |  | ф.е. | мас.% |  | ф.е. | мас.% |  | ф.е. |
| Pd |  |  | 19.83 |  | 0.333 |  |  |  |  |  |  | 74.07 |  | 16.837 |  |  |  |  |  |  |
| Pt |  |  | 55.45 |  | 0.508 | 70.26 |  | 14.120 | 76.25 |  | 4.686 |  |  |  | 57.20 |  | 4.826 | 56.36 |  | 8.717 |
| Hg | 0.26 | 0.002 | 0.42 |  | 0.004 | 0.86 |  | 0.169 | 0.77 |  | 0.046 | 0.34 |  | 0.041 | 0.43 |  | 0.035 | 0.26 |  | 0.039 |
| Fe |  |  | 1.13 |  | 0.036 | 0.26 |  | 0.184 | 0.16 |  | 0.035 | 0.22 |  | 0.094 | 0.22 |  | 0.064 | 0.45 |  | 0.241 |
| Ni |  |  | 3.50 |  | 0.106 | 7.61 |  | 5.082 |  |  |  |  |  |  | 0.22 |  | 0.061 |  |  |  |
| Cu | 0.67 | 0.017 | 0.73 |  | 0.021 |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 0.022 |  |  |  |  |  |  |
| Ag | 28.25 | 0.414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au | 70.54 | 0.567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bi |  |  |  |  |  | 2.39 |  | 0.451 | 3.77 |  | 0.216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| å |  |  |  |  | 1.008 |  |  | 20.006 |  |  | 4.983 |  |  | 16.994 |  |  | 4.986 |  |  | 8.997 |
| S |  |  | 17.76 |  | 0.990 | 18.80 |  | 22.994 | 18.76 |  | 7.017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.23 |  | 7.822 | 40.44 |  | 8.886 | 41.98 |  | 16.907 |
| Bi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  | 0.010 | 1.63 |  | 0.128 | 0.66 |  | 0.096 |
| å | 99.72 |  | 98.93 |  | 0.992 | 100.18 |  | 22.994 | 99.71 |  | 7.017 | 99.92 |  | 8.006 | 100.15 |  | 9.014 | 99.71 |  | 17.003 |
| Формулы | (Au,Ag) |  | (Pt,Pd,Ni)1.01S0.99 |  |  | Pt15.01Ni5.00S22.99 |  |  | Pd18.00BiS15.00 |  |  | Pd17.00As8.00 |  |  | Pt4.99As9.01 |  |  | Pt9.00As17.00 |  |  |

Рудопроявления: № 1,3,4 - Пахкварака; № 2 - Вост. Киевей; № 5,6 - Мал. Ихтегипахк; № 7 - Массив-I. В сумму анализов включено: №2 - 0.11 %  Se; № 5 - 0.92 % Te; 3. № 3-7 - фазы ПМ.

Таблица 3. Состав Au-содержащих минералов и фаз ЭПГ из малосульфидных руд Федорово-Панского массива

| № п/п | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эл-ты | мас.% | ф.е. | мас.% |  | ф.е. | мас.% |  | ф.е. | мас.% |  | ф.е. | мас.% |  | ф.е. | мас.% |  | ф.е. | мас.% |  | ф.е. |
| Pd | 69.6 | 4.681 | 0.4 |  | 0.017 |  |  |  | 57.88 |  | 2.831 | 21.14 |  | 2.902 | 75.16 |  | 2.952 | 28.91 |  | 8.610 |
| Pt |  |  | 40.6 |  | 0.932 | 41.6 |  | 0.977 |  |  |  | 51.95 |  | 3.890 | 0.71 |  | 0.015 | 0.32 |  | 0.051 |
| Au | 5.8 | 0.210 | 1.4 |  | 0.032 | 1.6 |  | 0.037 | 0.16 |  | 0.004 | 1.66 |  | 0.123 | 0.12 |  | 0.003 | 0.19 |  | 0.031 |
| Fe |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.28 |  | 0.026 |  |  |  | 0.06 |  | 0.004 | 0.37 |  | 0.209 |
| Ni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.004 | 0.09 |  | 0.006 | 0.16 |  | 0.085 |
| Cu |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.92 |  | 0.157 | 0.31 |  | 0.072 | 0.04 |  | 0.003 |  |  |  |
| Hg | 2.9 | 0.103 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |  | 0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| å |  | 4.994 |  |  | 0.981 |  |  | 1.014 |  |  | 3.031 |  |  | 6.991 |  |  | 2.983 |  |  | 9.616 |
| As | 21.0 | 2.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.84 |  | 0.359 | 8.09 |  | 0.451 |  |  |  |
| Sn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.06 |  | 2.469 | 3.12 |  | 0.110 |  |  |  |
| Te |  |  | 56.8 |  | 1.993 | 54.1 |  | 1.944 |  |  |  | 1.30 |  | 0.149 | 13.77 |  | 0.451 | 65.61 |  | 16.294 |
| Pb |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.36 |  | 0.938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bi |  |  | 1.2 |  | 0.026 | 1.9 |  | 0.042 | 1.04 |  | 0.026 | 0.45 |  | 0.032 | 0.28 |  | 0.005 | 4.28 |  | 0.650 |
| å | 99.3 | 2.006 | 100.4 |  | 2.019 | 99.2 |  | 1.986 | 99.23 |  | 0.968 | 98.94 |  | 3.009 | 100.45 |  | 1.017 | 99.91 |  | 17.014 |
|  | Pd5As2 |  |  | PtTe2 |  |  | PtTe2 |  |  | Pd3.03Pb0.97 |  |  | (Pt,Pd)7.01(Sn,As)2.99 |  |  | Pd2.98(As,Te)1.02 |  |  | Pd8.99Bi1.00Te16.01 |  |

1. Рудопроявления: №1 - НРГ; №2,3,5,6 - Вост. Киевей; №4 - Юж. Сулейпахк; №7 - Пешемпахк; 2. В сумму анализов включено: №4 - 0.10% Sb; №7 - 0.07% S; 3. №1, 5-7 - фазы ПМ; №2,3 -мончеит; №4 - звягинцевит; 4. №1 - по данным (Додин и др., 1994); №2 - (Кривенко и др., 1991); 5. Формулы даны без элементов-примесей (менее 5 ат.%).

Таблица 4. Состав Sn-содержащих минералов ЭПГ из малосульфидных руд Федорово-Панского массива

| № п/п | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эл-ты | мас.% | ф.е. | мас.% | ф.е. | мас.% | ф.е. | мас.% | ф.е. | мас.% | ф.е. | мас.% | ф.е. | мас.% | ф.е. | мас.% | ф.е. |
| Pd | 65.97 | 10.178 | 21.14 | 2.886 | 42.04 | 15.874 | 35.61 | 0.780 | 35.45 | 0.780 | 39.97 | 13.310 | 44.17 | 7.422 | 75.16 | 2.951 |
| Pt | 0.19 | 0.016 | 51.95 | 3.870 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.81 | 0.075 | 0.71 | 0.015 |
| Fe | 0.10 | 0.030 | 0.20 | 0.052 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.51 | 0.483 | 0.06 | 0.005 |
| Ag |  |  |  |  | 0.31 | 0.116 | 10.92 | 0.236 | 10.79 | 0.234 | 17.30 | 5.684 |  |  |  |  |
| Au | 1.01 | 0.084 | 1.66 | 0.122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 | 0.003 |
| Hg | 8.20 | 0.671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| å |  | 10.979 |  | 7.006 |  | 15.990 |  | 1.016 |  | 1.014 |  | 18.994 |  | 8.016 |  | 2.983 |
| Sn | 5.66 | 0.783 | 20.06 | 2.456 | 0.19 | 0.064 | 0.80 | 0.016 | 0.80 | 0.015 | 3.25 | 0.971 | 7.82 | 1.178 | 3.12 | 0.110 |
| S | 0.10 | 0.051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.77 | 0.429 |  |  |
| As | 14.54 | 3.187 | 1.84 | 0.358 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.49 | 0.116 | 8.09 | 0.451 |
| Te |  |  | 1.30 | 0.148 | 48.42 | 15.247 | 53.03 | 0.968 | 52.96 | 0.971 | 29.74 | 8.260 | 36.43 | 5.105 | 13.77 | 0.451 |
| Bi |  |  | 0.45 | 0.032 | 8.84 | 1.699 |  |  |  |  | 4.58 | 0.776 | 1.47 | 0.125 | 0.28 | 0.005 |
| å | 95.77 | 4.021 | 98.94 | 2.994 | 99.80 | 17.010 | 100.36 | 0.984 | 100.00 | 0.986 | 94.84 | 10.007 | 93.89 | 6.983 | 100.45 | 1.017 |
| Фор-мулы | Pd10.98(As,Sn)4.02 |  | (Pt,Pd)7.01(Sn, As)2.99 |  | Pd15.99(Te, Bi)17.01 |  | (Pd,Ag)1.02Te0.98 |  | (Pd,Ag)1.01Te0.99 |  | (Pd,Ag)19.00 SnTe9.00 |  | Pd8.02(Te,Sn)5.98 (Te,S) |  | Pd2.98(As,Te)1.02 |  |

Примечание. 1. Рудопроявления: № 1,3,4-7 - Малый Ихтегипахк; № 2,8 - Восточный Киевей; 2. В сумму анализов включено: № 2 - 0.02 % Ni, 0.31 % Cu; № 7 - 0.22 % Cd, 0.21 % Sb; № 8 - 0.09 % Ni, 0.04 % Cu; 3. № 1-8 - фазы платиновых металлов; 4. Формулы даны без элементов-примесей (менее 5 ат.%).

6. Sn-содержащие МПМ

Олово спорадически фиксируется исключительно в палладиевых минералах в количестве 0.19-20.1 % (табл. 4). Его концентрируют арсениды, теллуриды, арсено-теллуриды с примесью Bi. Три элемента Te, As и Bi обнаруживают, таким образом, наибольшее сродство к олову. Содержащие его фазы характеризуются крайне локальным характером развития: из 8 фаз 6 установлены на Малом Ихтегипахке и 2 – на Восточном Киевее. В отличие от Hg и Au, Sn в составе МПМ не выделяет Федорово-Панский интрузив среди прочих в восточной части Балтийского щита: наоборот, этот металл в составе МПМ типичен для Кольской провинции, Карелии и Финляндии. По разнообразию Sn-содержащих МПМ руды Балтийского щита уступают лишь рудам Норильского района.

7. Se-содержащие минералы

Se-содержащие минералы отмечаются редко, но для этого низкокларкового элемента (50 мг/т) в "ураганных" количествах. Собственный минерал - единственный из ряда галенит PbS – клаусталит PbSe содержит 13.2 % селена. В других минералах зафиксировано (г/т): брэггит – 1100, штютцит – 1300, сфалерит – 1000, пентландит – 400. Практическое отсутствие собственных минералов Se объясняется его рассеянием при повышенных температурах в главных сульфидах; и лишь на самых поздних стадиях рудного процесса он концентрируется. Важно подчеркнуть, что даже редкие находки высоких содержаний Se в минералах подтверждают имеющиеся у нас геохимические данные об уникально высокой величине отношения Se/S в рудах Федорово-Панского интрузива.

8. Заключение

Редкие МБМ и неназванные фазы, хотя и обнаружены в качестве единичных зерен, существенно дополняют информацию о составе руд Федорово-Панского массива и о минералогии ЭПГ в широком плане.

- Наличие главных минералов ЭПГ в рудах массива (висмуто-теллуриды, сульфиды, сперрилит) отражает основной минерально-геохимический профиль всей Кольской платинометальной провинции и сопредельных территорий Карелии и Финляндии. Редкие минералы и фазы ПМ определяют специфику формирования руд отдельных интрузий на фоновом территориальном уровне.

- Ни в одном из главных МПМ не обнаружены Ru, Os, Ir, Cd, установленные в составе редких МПМ и фаз. Высокая изоморфная емкость и экстрагирующая способность в отношении микроэлементов, которые содержатся в породах и рудах на субкларковом уровне, делает МПМ чуткими индикаторами геохимических условий cреды рудогенеза. Минералы, имеющие в своем составе Ru, Os, Ir, Hg, Se, Au указывают на мантийный источник рудного вещества, а содержание Pb, Cd, Sn, Ag – на возможнуую контаминацию расплавов коровым материалом.

- Находки неназванных фаз с необычной стехиометрией (отношения d-элемент/p-элемент 1:3; 2:5; 3:7 и др.) при наличии аналогичных синтетических соединений говорят о большом потенциале открытия новых минералов и о развитии в минералогии будущего новых концепций.

Литература

Bird D.K., Arnason J.G., Brandris M.E., Nevle R.J., Radford G., Bernstein S., Gannicott R.A. and Kelemen P.B. A gold-bearing horizon in the Kap Edvard Holm complex, East Greenland. Econ. Geol., v.90, No.5, p.1288-1300, 1995.

Bird D.K., Brooks C.K., Gannicott R.A. and Turner P.A. A gold-bearing horizon in the Skaergaard intrusion, East Greenland. Econ. Geol., v.86, No.5, p.1083-1092, 1991.

Cabri L.J.(ed) Platinum-group elements: Mineralogy, geology and recovery. Canad. Inst. Mining. Metallurgy, v.23, 267 p., 1981.

Агафонов Л.В., Кужугет К.С., Ойдуп Ч.К., Ступаков С.И. Самородные металлы в гипербазит-базитах Тувы. Новосибирск, 86 с., 1993.

Гроховская Т.Л., Лапутина И.П., Кузнецов Г.С., Муравицкая Г.Н., Соколов С.В., Тельнов В.А., Большаков А.Н. Платино-медно-никелевое оруденение расслоенного интрузива горы Генеральской (Печенгский рудный район, Кольский полуостров). Геология рудных месторождений, т.38, № 3, с.211-225, 1996.

Дистлер В.В., Лапутина И.П. Необычная ассоциация минералов платиновых металлов из расслоенного габбро-норит-лерцолитового массива на Кольском полуострове. Изв. АН СССР, сер. геол., № 2, с.103-105, 1981.

Додин Д.А., Чернышов Н.М., Полферов Д.В., Тарновецкий Л.Л. Платинометальные месторождения мира. Платинометальные малосульфидные месторождения в ритмично расслоенных комплексах. М., АО Геоинформмарк, т.1, кн.1, 279 с., 1994.

Кривенко А.П., Толстых Н.Д., Веселовский Н.Н., Майорова О.Н. Золотосодержащие теллуриды платиноидов и палладистое золото в габбро-норитах Панского массива на Кольском полуострове. Докл. АН СССР, т.319, № 3, с.725-729, 1991.

Принятые сокращения см. в примечании к нашей предыдущей статьи в настоящем издании.