Другой распространенный тип выделений Ba-пирохлора – отдельные зоны роста в комплексных ритмично зональных кристаллах пирохлора, сложенных чередующимися стронций-бариевыми и натрий-кальциевыми зонами (рис. 4,5). Внешне такие кристаллы неотличимы от обычных пирохлоров поздних генераций. Однако в полированных срезах в отраженном свете и при микрозондовом исследовании зональность хорошо проявляется. Sr-Ba-зоны выделяются несколько повышенным коэффициентом отражения и пониженной микротвердостью. Среднее значение микротвердости для Ca-Na-зон – 620 кг/мм2, стронций-бариевых – 520 кг/мм2, тонкозональных участков – 400 кг/мм2 (микротвердометр ПМТ-3, нагрузка 50 г).

На рис. 6 приведены концентрационные профили через тонкозональный октаэдрический кристалл пирохлора из кальцит-бурбанкитового агрегата (массив Вуориярви), показанный на рис. 5. Выявляется ритмичная зональность двух порядков. Весь кристалл разделяется на три ритма: "бариевый" – ядро, "кальциевый" – промежуточная зона и вновь "бариевый" – периферическая зона, характеризующиеся контрастным изменением концентраций Na (1.8 и 4.6 мас. %), Са (4.1 и 11.2), Ba (7.7 и 0.2), Sr (5.0 и 1.8), Nb (32.5 и 46.2), Fe (0.8 и 0.03) и Si (1.4 и 0.1). В скобках указаны значения концентраций элементов в "бариевом" ритме ядра и "кальциевом" ритме промежуточной зоны. Содержания Ti меняются менее заметно, обнаруживая прямую корреляцию с Ba, Sr, Fe и Si. Каждый ритм, в свою очередь, имеет тонкозональное строение, но вариации содержаний элементов в пределах ритма менее контрастны. Необходимо заметить, что кремний, как было показано А.В. Волошиным и др. (1989), не является структурной примесью в составе пирохлора, а в виде мельчайших аморфных гидрогелевых частиц совместно с молекулярной водой располагается в пустотах ниобий-кислородного каркаса дефектной структуры минерала. Высокие концентрации кремния в Ba-пирохлоре указывают, по-видимому, на более кислый характер среды минералообразования в периоды кристаллизации пирохлоров, обогащенных Ba и Sr.

Рис. 6. Концентрационные кривые через тонкозональный кристалл пирохлора, показанный на рис. 5

В целом проявление такого рода зональности и наличие явно вторичных Ba-пирохлоров указывает на существование многократных длительных и более локальных инверсий физико-химических условий позднего гидротермального минералообразования и преобразования ранних минералов группы пирохлора. Не вызывает сомнения многократное увеличение активности бария в заключительную гидротермальную стадию образования карбонатитов. Не исключено также влияние автоконцентрационных процессов при формировании тонкой минеральной зональности.

Эволюция химического состава пирохлоров прослежена по результатам 122 микрозондовых анализов. Все они выполнены на микроанализаторе MS-46 Cameca в ГИ КНЦ РАН, аналитики Я.А. Пахомовский, Л.И. Полежаева, С.А. Реженова, Е.Э. Савченко, А.И. Леднев. Наиболее типичные составы минералов из разных массивов приведены в табл. 3.

На классификационной диаграмме соотношения катионов в структурной позиции В (рис. 7) точки составов всех изученных минералов принадлежат к подгруппе пирохлора. По соотношению катионов в структурной позиции А (рис. 8), на общей для всех массивов диаграмме фигуративные точки составов пирохлоров образуют непрерывные тренды (от урановых к кальций-натровым и к стронций-бариевым), крайними членами которых являются обогащенный барием уранпирохлор, обогащенные ураном и торием бариопирохлоры и "чистый" кальций-натровый пирохлор. Однако на диаграммах отдельных массивов точки составов пирохлоров образуют достаточно обособленные группы, что отражает дискретный характер проявления пирохлоровой минерализации, коррелирующий со стадийностью процесса образования карбонатитов в конкретных массивах.

Таблица 3. Микрозондовый состав основных разновидностей пирохлора (мас. %)

| № ан. | Nb2O5 | Ta2O5 | TiO2 | ZrO2 | Fe2O3 | Na2O | CaO | BaO | SrO | PbO | Ce2O3 | La2O3 | UO2 | ThO2 | SiO2 | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U-пирохлор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 45.00 | 4.50 | 9.02 | 4.45 | 1.00 | 5.00 | 9.45 | 0.10 | 0.45 | 0.80 | не опр. | не опр. | 10.00 | 0.90 | не опр. | 90.67 |
| 2 | 43.72 | 7.59 | 10.29 | 4.14 | 2.16 | 1.15 | 2.81 | 0.12 | 0.54 | 0.69 | 0.77 | 0.00 | 15.42 | 1.77 | - | 92.92 1 |
| 3 | 25.84 | 21.93 | 7.62 | 2.43 | 0.69 | 5.97 | 7.58 | - | 0.53 | 1.28 | не опр. | не опр. | 23.48 | 0.16 | - | 97.65 2 |
| 4 | 57.31 | 6.12 | 6.92 | - | 0.20 | 4.14 | 13.09 | 0.32 | 0.60 | не опр. | 0.63 | 0.25 | 4.74 | 4.23 | не опр. | 98.53 |
| 5 | 50.51 | 7.14 | 3.32 | 5.11 | 2.62 | 0.01 | 7.60 | 0.79 | 0.75 | 0.26 | 0.53 | 0.13 | 10.96 | 4.84 | 0.17 | 94.93 |
| 6 | 31.75 | 15.91 | 2.48 | 1.24 | 1.11 | 2.82 | 9.28 | - | 0.43 | 0.95 | 0.06 | - | 22.15 | 0.36 | 0.11 | 88.70 |
| 7 | 42.98 | 11.57 | 6.33 | 1.12 | 0.35 | 5.13 | 12.68 | 0.08 | 0.71 | не опр. | 0.35 | 0.35 | 11.10 | 2.56 | не опр. | 95.31 |
| 8 | 39.53 | 12.59 | 4.71 | 4.79 | 0.86 | 3.78 | 5.39 | 1.77 | 0.74 | 0.83 | 0.49 | 0.49 | 16.85 | 0.70 | не опр. | 93.79 |
| Пирохлор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 71.24 | 0.54 | 4.18 | 3.81 | 0.74 | 0.27 | 15.42 | 0.29 | - | - | 0.93 | - | - | - | - | 97.42 |
| 10 | 60.95 | 0.80 | 3.63 | 6.53 | 0.29 | 6.46 | 16.75 | - | - | - | 1.07 | - | - | 2.08 | - | 98.56 |
| 11 | 66.39 | 0.10 | 4.76 | 0.81 | - | 6.15 | 16.28 | 0.20 | 0.81 | - | 1.99 | 0.59 | - | 0.69 | - | 98.77 |
| 12 | 61.05 | 0.23 | 3.33 | 1.62 | 0.70 | 4.02 | 15.96 | 0.43 | 0.21 | - | 2.81 | 0.50 | 1.43 | 4.64 | 0.29 | 97.28 |
| 13 | 61.75 | 1.45 | 3.93 | 0.85 | 0.52 | 5.54 | 16.45 | - | - | - | 0.66 | 0.28 | 0.31 | 7.77 | - | 100.01 |
| 14 | 63.20 | 0.45 | 4.61 | - | 0.12 | 8.99 | 16.81 | - | 0.27 | - | 0.24 | 0.24 | 0.06 | 0.72 | 0.08 | 95.79 |
| 15 | 70.10 | 0.05 | 2.68 | - | 0.02 | 6.64 | 15.00 | - | 1.64 | - | 0.81 | - | 0.03 | - | - | 96.97 |
| 16 | 69.28 | 0.52 | 2.21 | - | 0.13 | 6.88 | 15.83 | 0.07 | 1.12 | - | 0.29 | - | 0.08 | - | - | 96.41 |
| 17 | 71.68 | - | 1.53 | - | - | 7.42 | 14.11 | 0.59 | 3.32 | - | 0.20 | - | - | - | 0.31 | 99.16 |
| Ba-пирохлор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 62.29 | 2.72 | 2.76 | 0.58 | 2.67 | 5.46 | 7.46 | 2.71 | 6.74 | - | 0.94 | 0.50 | 0.49 | 1.21 | не опр. | 96.53 |
| 19 | 62.91 | 3.90 | 2.44 | 0.85 | 1.07 | 2.54 | 3.31 | 11.55 | 2.59 | - | 0.42 | 0.28 | 0.83 | 0.00 | - | 92.69 |
| 20 | 54.36 | 0.60 | 2.42 | 1.49 | 2.25 | 3.68 | 6.27 | 3.25 | 3.52 | - | 1.30 | 0.25 | - | 5.81 | 3.67 | 88.87 |
| 21 | 64.43 | 0.97 | 4.66 | - | 0.56 | 2.37 | 5.88 | 5.90 | 0.67 | - | 1.77 | 0.31 | - | 6.01 | - | 95.07 |
| 22 | 65.87 | 0.60 | 0.46 | - | 0.07 | 2.55 | 5.23 | 16.02 | 1.09 | - | 4.04 | 0.30 | 1.10 | 0.60 | - | 98.13 |
| 23 | 30.97 | 13.08 | 6.98 | 2.48 | 0.86 | - | 3.95 | 6.37 | 4.11 | - | 1.93 | 1.90 | 18.94 | 0.68 | 0.13 | 93.89 |
| 24 | 59.08 | 8.99 | 2.88 | - | 1.02 | 1.22 | 4.26 | 12.32 | 0.93 | 0.08 | 0.78 | 0.60 | 3.42 | 1.88 | - | 97.46 |
| 25 | 62.86 | 0.46 | 1.90 | - | 2.00 | 0.79 | 7.95 | 5.75 | 8.93 | - | 0.19 | - | 0.12 | - | 0.46 | 91.41 |
| 26 | 57.01 | 1.92 | 3.08 | - | 1.46 | 1.52 | 6.31 | 9.02 | 4.24 | - | 0.18 | - | 0.27 | 0.17 | 2.09 | 87.27 |

Примечание: 1). В сумму включены (мас. %): 1 - К2O - 1.05, MnO - 0.17, Sc2O3 - 0.05, Nd2O3 - 0.23, P2O5 - 0.25; 2 - Sc2O3 - 0.14; 2). Анализы 1 - 3,9,10, 18, 19 - Ковдорский массив; 4-6, 11-13, 21, 22 - массив Вуориярви; 7, 8, 14, 23, 24 - массив Себльявр; 15-17, 25, 26 - массив Салланлатва.