Исследование плавкости в системе альбит – эгирин –пентаоксодисиликат натрия – кварц

В.Н. Макаров1,2, Н.М. Кулькова1,2, Д.В. Макаров1,2, О.В. Суворова1

1Апатитский филиал МГТУ

2Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева КНЦ РАН, Апатиты

Аннотация. C применением методов дифференциально-термического анализа и визуальной политермии исследована система альбит – эгирин – пентаоксодисиликат натрия – кварц. Дано математическое описание поверхности ликвидуса как функции состава.

Abstract. The paper investigates the system albite – aegirite – pentaoxodisilicate natrium – quartz using the methods of differentially-thermal analysis. The mathematical description of liquidus surface as a function of composition has been given.

# 1. Введение

Хотя нефелин относится к тугоплавким минералам, он образует легкоплавкие эвтектики с кварцем, полевыми шпатами, мелилитом, пироксенами (Минералы, 1974). Это послужило основанием для использования нефелина в качестве компонента в керамических массах (Смирнова, Жданова, 1972; Куликов, Лунева, 1976; Иващенко и др., 1976; Иващенко и др., 1977; Остапенко и др., 1978; Мороз и др., 1981; Гаврилов, Арав, 1981; Салтевская и др., 1984; Пустовалов, Панин, 1995; Айвазов, Щукина, 1999; Мадоян и др., 2000). Чаще всего нефелин или содержащие этот минерал продукты используют в составе керамических масс для производства керамических плиток – облицовочных, половых, фасадных. Основу масс составляет глина, а содержание нефелина варьирует в пределах от 3 до 40 мас. % (Куликов, Лунева, 1976; Остапенко и др., 1978; Мороз и др., 1981; Гаврилов, Арав, 1981; Салтевская и др., 1984). В некоторых случаях используют составы, не содержащие глины или содержащие ее в небольших количествах. Основу в этом случае составляет кварцевый песок. Нефелин вводят в количествах от 2 до 45 мас. % с таким расчетом, чтобы, взаимодействуя с кварцем в процессе спекания, он перешел в альбит. Составы позволяют получать высокопрочные материалы, обладающие высокой химической стойкостью и морозостойкостью, низкой пористостью и водопоглощением (Иващенко и др., 1977; Гаврилов, Арав, 1981; Айвазов, Щукина, 1999). Такие материалы могут найти применение в химической промышленности, в нефтепереработке, а также – для производства бордюрного камня, тротуарной плитки.

Все эти материалы можно получить, используя нефелиновый концентрат, являющийся товарным продуктом для производства глинозема и портландцемента (Китлер, Лайнер, 1962). В то же время, большая часть нефелина в настоящее время направляется в отвалы в составе хвостов апатитовой и нефелиновой флотации. Главной особенностью этих отвальных продуктов, отличающей их от нефелинового концентрата, является заметное количество эгирина или эгирин-авгита (табл.). Содержания остальных минералов-примесей (апатита, сфена и титаномагнетита) заметно ниже.

Присутствие эгирина может существенным образом влиять на процесс спекания вследствие изменения температуры ликвидуса и вязкости образующегося при температуре обжига силикатного расплава. В этой связи представляло интерес исследование диаграмм состояния в системе альбит – силикат натрия – эгирин – кварц.

2. Методика исследований

Изучение систем проводили с помощью дифференциально-термического и визуально-политермического анализа. Дифференциально-термический анализ проводили на установке, подобной описанной в работе (Скиба и др., 2000) в платиновых тиглях в атмосфере воздуха. В качестве эталона использовали прокаленный Al2O3. Навеска образца составляла 400 мг, скорость нагрева 10 град./мин. Визуальную политермию осуществляли с использованием высокотемпературного микроскопа МНО-2 фирмы Карл Цейсс. Использовали синтетические альбит, пентаоксодисиликат натрия, природный кварц Енского пегматитового месторождения и эгирин Ловозерского эвдиалитового месторождения. Чистоту и мономинеральность природных минералов контролировали оптически и рентгенометрически. Хотя природные эгирины характеризуются значительными пределами изменения химического состава, использованный в экспериментах эгирин практически соответствовал стехиометрическому NaFeSi2O6. Альбит NaAlSi3O8 и пентаоксодисиликат натрия Na2Si2O5 синтезировали из реактивов квалификации "х.ч." путем сплавления в платиновых тиглях. Трудность изучения систем заключалась в том, что ни альбит, ни силикат натрия кристаллизовать не удалось. Поэтому с высокой точностью изучены поля кристаллизации эгирина и кварца. Поля кристаллизации альбита и силиката натрия исследованы лишь в первом приближении.

## Таблица 1. Минеральный состав нефелинсодержащих продуктов

| Минералы | #### Содержание, мас. % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Нефелин | 55-65 | 75-80 | 50-55 |
| Полевые шпаты | 8-12 | 8-16 | 2.5-4 |
| Вторичные минералы по нефелину | 3-7 | 1.5-10 | 0.5-2 |
| Эгирин | 7-11 | 1.5-10 | 23-27 |
| Апатит | 4-8 | 0.5-1.9 | 2-3.5 |
| Сфен | 1.5-3 | 0.5-1 | 4-5 |
| Титаномагнетит | 2-3 | 0.4-0.6 | 4-5 |

Примечание: 1 – хвосты апатитовой флотации; 2 – нефелиновый концентрат; 3 – хвосты нефелиновой флотации.

### 3. Результаты и их обсуждение

Система альбит – эгирин. Диаграмма состояния системы эгирин – альбит относится к диаграммам эвтектического типа. Поскольку эгирин плавится инконгруэнтно, большую часть линии ликвидуса представляет граница гематит + жидкость – жидкость. Двойная эвтектика при температуре 975°С соответствует составу 14 мас. % эгирина и 86 мас. % альбита. Линия ликвидуса на участке эгирин – эвтектика удовлетворительно описывается уравнением третьего порядка:

TL = 1305 – 4.525×Alb + 0.1727×Alb 2 – 0.00195×Alb3,

где Alb – содержание альбита в мас. %.

Остальные бинарные системы построены на основании литературных данных.

Система альбит – эгирин – пентаоксодисиликат натрия. В пределах системы выделяются четыре поля кристаллизации (рис. 1) – гематита, эгирина, альбита и пентаоксодисиликата натрия. С достаточной точностью определены границы полей кристаллизации первых двух. Так как синтезированные альбит и силикат натрия не удалось кристаллизовать, границы полей их кристаллизации определены приближенно. Не удалось точно определить и положение тройной эвтектики. Тем не менее, поля кристаллизации гематита и эгирина покрывают большую часть площади тройной системы, наиболее интересную с точки зрения утилизации хвостов обогащения апатит-нефелиновых руд.

Температура поверхности ликвидуса в пределах поля кристаллизации гематита описывается уравнением:

TL = 1305 – 4.525×Alb + 0.1727×Alb 2 – 0.00195×Alb3 – 27.223×Ns + 0.3×Ns2 +
+ 2.4723×Alb×Ns – 0.05134×Alb2×Ns – 0.04183×Alb×Ns2 + 0.00071×Alb2×Ns2 + 0.00018×Alb3×Ns,

где  Ns – содержание пентаоксодисиликата натрия в мас. %.

Поле кристаллизации эгирина описывается уравнением:

TL = 1009 – 2.25×Ns – 0.0095×Ns2 + 44.08×Alb – 0.569×Alb2 – 
– 1.3164×Alb×Ns + 0.01077×Alb2×Ns + 0.00957×Alb×Ns2.

Остальные тройные системы описаны по литературным данным.

Система эгирин – альбит – силикат натрия – кварц. В этой системе, кроме перечисленных выше, выделяются поля кристаллизации: кварца, тридимита и кристобалита. Эти поля, вследствие высоких значений температуры ликвидуса, в свете рассматриваемой проблемы не представляют интереса. Поэтому нами детально исследовано сечение 20 % кварца + 80 % эгирина : 20 % кварца + 80 % альбита : 20 % кварца + 80 % силиката натрия (рис. 2).

С учетом литературных данных температура поверхности ликвидуса в пределах поля кристаллизации гематита описывается уравнением:

TL = 1305 – 4.525×Alb + 0.1727×Alb2 – 0.00195×Alb3 – 27.223×Ns + 0.3×Ns2 – 3.35×Q + 0.0714×Q2 + 
+ 2.4723×Alb×Ns – 0.05134×Alb2×Ns – 0.04183×Alb×Ns2 + 0.00071×Alb2×Ns2 + 0.00018×Alb3×Ns –
– 0.31635×Q×Alb + 0.00043×Q2×Alb2 – 0.000000287×Q3×Alb3 – 0.3938×Q×Ns +
+ 0.00023×Q×Ns×Alb – 0.000081×Q×Ns×Alb2 + 0.000624×Q×Ns2×Alb,

где  Q – содержание кварца в мас. %.

Температура поверхности ликвидуса в пределах поля кристаллизации эгирина описывается уравнением:

TL = 1009 – 2.25×Ns – 0.0095×Ns 2 + 44.08×Alb – 0.569×Alb2  + 3.914×Q – 0.165×Q2 –
– 1.3164×Alb×Ns + 0.01077×Alb2×Ns + 0.00957×Alb×Ns2 – 0.0516×Q×Ns – 0.4261×Q×Alb + 0.02323×Q×Alb2 + 
+ 0.00541×Alb×Ns×Q – 0.000984×Alb2×Ns×Q – 0.000121×Alb×Ns2×Q.

| Рис. 1. Диаграмма плавкости системы альбит – эгирин – силикат натрия | Рис. 2. Диаграмма плавкости системы альбит – эгирин – силикат натрия – кварц. Содержание кварца – 20 мас.% |
| --- | --- |

4. Выводы

Исследовано взаимодействие в системе кварц – пентаоксодисиликат натрия – альбит – эгирин. С использованием полученных результатов и литературных данных построены диаграммы плавкости.

Работа выполнена в рамках программы Отделения химии и наук о материалах РАН "Научные основы ресурсо- и энергосбережения в процессах переработки минерального техногенного и возобновляемого сырья".

# Литература

Айвазов М.И., Щукина З.А. Способ изготовления строительной керамики на основе природного песка и керамическое изделие. Патент 2135431 РФ С 01 В 35/14, Б.И., № 15, 1999.

Гаврилов Н.П., Арав Р.И. Масса для изготовления плиток. А.с. 958392 СССР, МКИ С 04 В 33/00, Б.И., № 34, 1981.

Иващенко П.А., Воробьев Х.С., Варламов В.П., Кашкаев И.С. Шихта для изготовления керамических изделий. А.с. 556122 СССР, МКИ С 04 В 33/13. 35/14, Б.И., № 16, 1977.

Иващенко П.А., Воробьев Х.С., Тимашев В.В. Шихта для изготовления керамических изделий. А.с. 537981 СССР, МКИ С 04 В 35/14, Б.И., № 45, 1976.

Китлер И.Н., Лайнер Ю.А. Нефелин – комплексное сырье алюминиевой промышленности. М., Металлургиздат, 237 с., 1962.

Куликов Г.В., Лунева Н.А. Масса для изготовления строительной керамики. А.с. 488795 СССР, МКИ С 04 В 33/00, Б.И., № 39, 1976.

Мадоян А.А., Нубарьян А.В., Ратькова В.П., Яценко Н.Д. Керамическая масса. Патент 2148564 РФ С 04 В 33/00, Б.И., № 12, 2000.

Минералы. Диаграммы фазовых равновесий. М., Наука, вып.2, 489 с., 1974.

Мороз Б.И., Соболева В.Г., Крупа А.А., Кругловский Н.Н. Керамическая масса для изготовления фасадных плиток. А.с. 833825 СССР, МКИ С 04 В 33/00, Б.И., № 20, 1981.

Остапенко М.Я., Рашевская Е.Г., Ледняк О.П. Керамическая масса. А.с. 617434 СССР, МКИ С 04 В 35/00, Б.И., № 28, 1978.

Пустовалов В.П., Панин Г.Г. Шихта для изготовления керамических изделий. Патент 2041182 РФ С 04 В 35/14, Б.И., № 22, 1995.

Салтевская М.М., Ткач Г.А., Дмитрук В.И., Жуковин В.И. Керамическая масса для изготовления фасадных плиток. А.с. 1085959 СССР, МКИ С 04 В 33/00, Б.И., № 14, 1984.

Скиба В.И., Макаров Д.В., Шишаев В.А. Автоматизированная установка дифференциально-термического анализа. Заводская лаборатория, т.66, № 4, с.39-40, 2000.

Смирнова К.А., Жданова С.С. Керамическая масса для изготовления фильтрующих изделий. А.с. 338510 СССР, МКИ С 04 В 35/14, Б.И., № 16, 1972.