Исследование динамики изменения характеристик смазочного масла двигателей RABA-MAN для нормирования оптимальных периодов смены масла

# В.С. Малышев1, И.Н. Коновалова2, Г.И. Берестова2

1Политехнический факультет МГТУ, кафедра энергетики и транспорта

2 Технологический факультет МГТУ, кафедра химии

Аннотация. в статье представлены результаты исследования эксплуатационных масел Mobil 15W/40 и Powerway 15W/40, используемых в автобусных двигателях Raba-Man D 2156 HM6U, полученные комплексным методом с использованием инфракрасной спектроскопии и феррографии. На основании полученных результатов установлены оптимальные сроки смены смазочных масел Mobil и Powerway, рекомендованных для двигателей данного типа, и установлена динамика старения масла с учетом срабатывания органической основы масла и содержания в нем продуктов износа двигателя.

Abstract. In the paper the results of research of operational oils Mobil 15W/40 and Powerway 15W/40 used in the bus engine Raba-Man D 2156 HM6U obtained by a complex method of infra-red spectroscopy and ferrography have been considered. On the basis of these results the optimum terms of change of the lubricant oils Mobil and Powerway recommended for engines of the given type have been established, and dynamics of oil ageing has been established.

1. Введение

Обеспечение эффективной деятельности любого предприятия связано с необходимостью снижения эксплуатационных расходов. Для автотранспортного предприятия эти расходы обусловлены затратами на горюче-смазочные материалы и проведение восстановительного ремонта подвижного состава. Произошедшее в последнее время резкое повышение цен на топливо и смазку серьезно осложнило эту проблему. Путем ее решения может стать выбор рациональных сортов смазочных масел и определение оптимальных периодов их смены. С помощью современных инструментальных методов анализа возможно не только объективно оценить текущее состояние масел, но и определить техническое состояние двигателя по содержанию и виду продуктов износа в нем.

2. Методика и объекты исследования

Метод инфракрасной спектроскопии (ИКС) в настоящее время находит все более широкое применение в практике изучения эксплуатационных свойств смазочных масел. Этот метод позволяет определить структуру различных ингредиентов масла и добавляемых к нему присадок, изучить характер изменения масел в процессе их работы, а также исследовать поведение и взаимодействие присадок в маслах. В отличие от многих физико-химических методов, ИКС можно использовать при анализе многокомпонентных систем. В работах (Закупра и др., 1991; Данилова и др., 1990; Котова, Уланова, 1989; Shaoyi Jiang et al., 1996) предлагается использование инфракрасной спектроскопии для оценки состояния органической части масла: степени окисления, состояния антиокислительных и моющих диспергирующих присадок. ИК-спектры свежих и рабочих масел, а также их дифференциальные спектры снимали на двухлучевом спектрофотометре "Specord 80M" в режиме абсорбции с использованием кювет KBr с толщиной слоя 0.1 мм в интервале волновых чисел 2000-500 см-1 (при графическом изображении инфракрасных спектров чаще всего пользуются волновыми числами, показывающими, сколько раз волна данной длины умещается в отрезке длиной 1 см).

Метод феррографии применяется с 70-х годов и позволяет исследовать дисперсный состав ферромагнитных и парамагнитных частиц рабочего масла. феррография уже сейчас находит применение как средство прогнозирования повреждений и предупреждения выхода механизмов из строя из-за преждевременного износа деталей в объектах авиационной и судовой техники (Scott, Westcott, 1977; Baur, 1982; Голуб и др., 1993). В отличие от других методов (эмиссионного, атомно-абсорбционного), феррография позволяет обеспечить исследование значительно более широкого диапазона размеров частиц износа (от 0.1 до 3000 мкм) (Голуб и др., 1993; Scott, Westcott, 1977). Метод феррографии основан на осаждении частиц износа из проб смазочного материала на поверхности специальной пластины при пропускании пробы через магнитное поле. Для анализа использовали аналитический феррограф ОМ-1. Полученные феррограммы рассматривались под микроскопом в отраженном, проходящем и бихроматическом свете. Результаты исследований подтвердили высокую информативность и объективность новых методов анализа.

В данной работе приведены результаты исследования динамики старения масел и накопления металлических продуктов изнашивания в двигателях автобусов ОАО "Автоколонны 1118" г. Мурманска. Масла марок Mobil 15W/40 и Powerway 15W/40 отбирались на анализ из двигателей Raba-Man D 2156 HM6U трех автобусов типа "Икарус 260" и "Икарус 280". Двигатель Raba-Man D 2156 HM6U является четырехтактным дизельным с непосредственным впрыском топлива и со сферической камерой сгорания в поршне. Основные технические данные двигателя D 2156 HM6U представлены в табл. 1.

Пробы масел отбирались из исследуемых объектов через определенный эксплуатационный период. Во время обкатки (первые 1000 км пробега) он составил приблизительно 300 км. Дальнейшие интервалы времени отбора проб составляли около 1000 км пробега. Начало проведения эксперимента совпало с введением в эксплуатацию исследуемых двигателей после проведения капитального ремонта.

Исследуемые образцы анализировались с использованием методов инфракрасной спектроскопии, феррографии и стандартных методов (определения кинематической вязкости, температуры вспышки, щелочного числа, механических примесей).

Таблица 1. Основные технические данные двигателя Raba-Man D 2156 HM6U

| № п.п. | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марка и тип |  | Raba-Man D 2156 HM6U |
| 2 | Диаметр цилиндра | мм | 121 |
| 3 | Ход поршня | мм | 150 |
| 4 | Число цилиндров |  | 6 |
| 5 | Общий рабочий объем цилиндров | см3 | 10349 |
| 6 | Расположение цилиндров |  | рядное горизонтальное |
| 7 | Степень сжатия |  | 17 |
| 8 | Мощность | кВт | 141 |
| 9 | Объем системы смазки | литр | 22 |

3. Результаты исследования

В табл. 2 представлены результаты исследования эксплуатационных масел стандартными методами. В целом стандартные физико-химические показатели (кинематическая вязкость, температура вспышки, щелочное число) находятся в норме и не внушают опасений относительно качества масел даже после 9000 км пробега. Однако по данным физико-химического анализа (табл. 2) можно предположить попадание топлива в циркуляционную систему двигателей 1 и 2, о чем свидетельствуют снижение вязкости и температуры вспышки. В масле Powerway 15W/40 после 4160 км пробега наблюдалось значительное возрастание содержания сажистых частиц, что может быть следствием неполного сгорания топлива из-за перегрузки дизеля или использования топлива неподходящей марки. Следует отметить также, что после смены масла Powerway 15W/40 после 10180 км пробега наблюдалось повышенное (1.5 %) содержание механических примесей. Возможно, система смазки была недостаточно промыта перед сменой масла.

3.1. Результаты ИК-спектрального анализа

Результаты ИК-спектрального анализа представлены на рис. 1-3. ИК-спектры свежего и рабочих масел (рис. 1) значительно отличаются в областях волновых чисел 1720-1690 см-1, 1180-1135 см-1 и при значениях волновых чисел 1080 см-1, 608 см-1. Изменения в области 1720-1690 см-1 обусловлены увеличением поглощения карбонильной группы, что свидетельствует о возрастании содержания карбонильных соединений, накапливающихся в масле в результате окислительных процессов (Закупра и др., 1991). Максимумы на волновых числах 1172 и 1080 см-1 обусловлены поглощением сульфонатных групп моющих присадок (Котова, Уланова, 1989). Вследствие образования продуктов гидролиза моющих сульфонатных присадок в ИК-спектре эксплуатационного масла появляются полосы поглощения на волновых числах 1140 и 600 см-1, при этом наблюдается уменьшение поглощения на волновых числах 1172, 1080 см-1, что свидетельствует об уменьшении содержания сульфонатов. По изменению ИК-спектра рабочего масла на этих волновых числах можно судить о состоянии (или потере) моющей сульфонатной присадки.

В зависимости от времени работы масла было прослежено изменение величин абсорбции на волновых числах, характеризующих состояние моющих сульфонатных присадок (1172 и 1080 см-1), содержание продуктов окисления (1704 см-1), а также величин абсорбции, характеризующих продукты гидролиза сульфонатных присадок – сульфаты (1140, 600 см-1). Данные представлены на рис. 2.

В качестве антиокислительных присадок в исследуемых маслах используются алкилдитиофосфатные соединения. Их наличие можно идентифицировать по полосам поглощения на волновых числах 1000-1010 см-1, 650 см-1и 540 см-1 (Shaoyi Jiang et al., 1996), обусловленным скелетным колебанием связи Р-О-С и антисимметричными и симметричными колебаниями связи фосфор – сера. Анализ ИК-спектров рабочих моторных масел показал, что при увеличении времени эксплуатации уменьшается интенсивность поглощения на волновых числах 1000, 650 и 540 см-1 и одновременно возрастает степень окисления масел, что, по всей видимости, обусловлено уменьшением концентрации алкилдитиофосфатов, то есть срабатыванием антиокислительной присадки (рис. 3).

Таблица 2. Физико-химические показатели эксплуатационных масел, 
определенные стандартными методами

| Пробег двигателя, км | Работа масла, км | Кинематическая вязкость, ССт | Температура вспышки, оС |  | Щелочное число, мгКОН/г | рН | Мех. примеси, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель 1, масло Mobil 15W/40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 14.48 | 203 |  | 10.26 | 7.85 |  |  |
| 200 | 200 | 12.87 | 182 |  | 8.93 | 7.64 | 0.02 |  |
| 550 | 550 | 12.92 | 189 |  | 8.21 | 6.95 | 0.02 |  |
| 900 | 900 | 12.36 | 189 |  | 8.82 | 6.8 | 0.1 |  |
| После обкатки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 1000 | 13.39 | 195 |  | 9.56 | 7.8 | 0.3 |  |
| 3146 | 2146 | 13.15 | 195 |  | 8.63 | 7.2 | 0.4 |  |
| 5724 | 4724 | 13.1 | 210 |  | 8.13 | 7 | 0.42 |  |
| 7124 | 6124 | 12.87 | 200 |  | 6.86 | 6.75 | 0.41 |  |
| 9324 | 8324 | 13.08 | 198 |  | 6.43 | 6.5 | 0.41 |  |
| 12704 | 11704 | 13.21 | 198 |  | 5.84 | 6.1 | 0.45 |  |
| 14029 | 13029 | 13.5 | 200 |  | 6.88 | 6.4 | 2.5 |  |
| 14916 | 13916 | 13.6 | 200 |  | 6.25 | 6.25 | 2.8 |  |
| Двигатель 2, масло Powerway 15W/40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 14.65 | 202 |  | 8.76 | 7.71 |  |  |
| 200 | 200 | 13.86 | 202 |  | 7.36 | 7.48 | 0.02 |  |
| 525 | 525 | 13.75 | 202 |  | 6.9 | 7.43 | 0.03 |  |
| 850 | 850 | 13.69 | 201 |  | 6.59 | 7 | 0.05 |  |
| После обкатки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 1000 | 13.65 | 182 |  | 8.75 | 6.7 | 0.8 |  |
| 3000 | 2000 | 13.45 | 189 |  | 8.25 | 6.64 | 1.8 |  |
| 4000 | 3000 | 13.55 | 192 |  | 7.97 | 6.52 | 2 |  |
| 5160 | 4160 | 13.95 | 192 |  | 7.7 | 6.5 | 3.5 |  |
| 7110 | 6110 | 13.41 | 192 |  | 6.49 | 6.74 | 3.9 |  |
| 8099 | 7099 | 12.58 | 192 |  | 5.78 | 6.38 | 4.1 |  |
| 9160 | 8160 | 13.87 | 200 |  | 5.17 | 6.14 | 4 |  |
| После смены масла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10180 | 1020 | 13.78 | 210 |  | 9.98 | 7.14 | 1.5 |  |
| 13080 | 3920 | 13.83 | 202 |  | 9.05 | 7.05 | 1.8 |  |
| 15840 | 6680 | 14.04 | 202 |  | 4.46 | 6.18 | 2.3 |  |
| 17119 | 7959 | 14.48 | 202 |  | 4.39 | 5.93 | 3.2 |  |
| 18294 | 9134 | 14.3 | 202 |  | 3.68 | 5.57 | 3.5 |  |
| Двигатель 3, масло Powerway 15W/40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 1000 | 13.19 | 205 |  | 6.67 | 7.42 | 0.2 |  |
| После обкатки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 1000 | 12.78 | 196 |  | 7.21 | 7.3 | 0.22 |  |
| 3210 | 2210 | 12.32 | 189 |  | 6.06 | 7.05 | 0.25 |  |
| 4140 | 3140 | 12.93 | 192 |  | 5.87 | 6.67 | 0.3 |  |
| 5140 | 4140 | 12.91 | 192 |  | 5.31 | 6.17 | 0.33 |  |
| После замены вкладышей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6154 | 1014 | 13.24 | 196 |  | 6.75 | 7.45 | 0.16 |  |
| 7354 | 2214 | 13.26 | 195 |  | 6.13 | 7.2 | 0.18 |  |
| 8946 | 3806 | 13.17 | 195 |  | 6.02 | 7.01 | 0.2 |  |
| Рис. 1. ИК-спектры масла Powerway 15W/40, отобранного в разные периоды эксплуатации |  |  |  | Рис. 2. Динамика изменения поглощения на волновых числах 1172 см-1 и 1140 см-1, двигатель 2, масло Powerway 15W/40 Рис. 3. Динамика изменения поглощения на волновых числах 1716 см-1, 1000 см-1 и 660 см-1, двигатель 1, масло Mobil 15W/40 |  |  |  |  |

Результаты исследования масел (табл. 2, рис. 2, 3) показали, что по данным физико-химического анализа масло не достигло браковочных показателей. По данным ИК-спектрального анализа проб масла Powerway 15W/40, проработавшего 7099 км после обкатки (рис. 1), можно с уверенностью сказать, что к этому моменту качество масла значительно ухудшилось. Степень окисления достигла 18.7 абс/см. По методике БМП (Инструкция по браковочным…, 1991) для судовых моторных масел, степень окисления более 20 абс/см является недопустимой. Одновременно с этим существенно снизилось содержание дитиофосфатов и сульфонатов в масле, увеличилось содержание сульфатов – продуктов срабатывания моющих присадок. Также наблюдалось значительное возрастание содержания частиц износа в масле.

Для правильной интерпретации результатов анализа важно рассматривать все данные во взаимосвязи, привлекая более информативные методы. Например, при определении щелочности стандартным потенциометрическим методом получились высокие значения щелочных чисел (табл. 2). Завышенные значения щелочных чисел при определении их стандартным методом можно объяснить тем, что при проведении потенциометрического титрования проба коагулировала. Очевидно, данный метод для марок Powerway 15W/40 и Mobil 15W/40 не дает объективной и полной информации о состоянии моющих присадок. Метод ИК-спектроскопии позволяет определить щелочность без недооценки или переоценки качества масла. Он характеризует изменение смазочного материала из-за воздействия различных неблагоприятных факторов и, таким образом, позволяет выявить причины отклонения в работе механизма  на ранней стадии. Данные ИК-спектрального анализа хорошо коррелируют с результатами феррографических исследований. Значительное снижение качества масла после 7000 км пробега сопровождалось возрастанием количества и размеров металлических частиц износа двигателя.

На основании результатов, полученных с помощью метода ИК-спектроскопии, можно сделать вывод о достижении критических параметров и практически полном срабатывании антиокислительных присадок дитиофосфатного типа и моющих сульфонатных добавок в масле Powerway 15W/40 после 7000 км пробега, а Mobil 15W/40 – после 10000 км пробега.

3.2. Результаты феррографического анализа

Результаты феррографического анализа представлены в табл. 3 и на рис. 4-7. В период обкатки (первые 1000 км пробега) наблюдалось значительное снижение содержания частиц износа, наибольшее количество которых составляли мелкие (размером до 1 мкм) ферромагнитные частицы, расположенные на феррограмме рядами вдоль силового поля. На рис. 4 и 5 представлена динамика изменения суммарного содержания металлических частиц износа и мелких ферромагнитных частиц в пробах масел, отобранных из систем двигателей 1 и 2. Разрывы на графиках показывают момент замены масла в двигателе. В период обкатки также были обнаружены частицы белого серебристого металла (олова). После обкаточного периода и до 7000 км пробега концентрация частиц износа в обоих двигателях имела стабильное значение, далее в пробах масла Powerway 15W/40 (двигатель 2) наблюдалось резкое возрастание её значения. В пробах масла Mobil 15W/40 (двигатель 1) концентрация частиц износа увеличивалась равномерно и незначительно.

По цвету, форме, размерам и количеству частиц износа можно установить вид и степень изнашивания механизмов. В исследуемых образцах автобусных масел наблюдались мелкие ферромагнитные, пластинчатые, хлопьевидные и сферические частицы, осколки, частицы с формой мелкой металлической стружки. Мелкие ферромагнитные частицы размером до 1 мкм, блестящие в отраженном свете, расположенные рядами вдоль силового поля, характеризуют нормальное изнашивание. Пластинчатые частицы с гладкой поверхностью, размером от 1 до 40 мкм, с отношением большого размера к толщине 10:1 характеризуют изнашивание отслаиванием. Металлические осколки гребней (впоследствии дробятся и удаляются в виде длинных плоских частиц, отдельные со шлифованной поверхностью) с прямолинейными кромками размером от 1520 мкм до 110840 мкм характерны для периода приработки двигателя. Хлопьевидные частицы неправильной формы с гладкой поверхностью и неровными краями размером от 1220 мкм до 110840 мкм (такие крупные частицы обнаружены в последней пробе масла Powerway 15W/40 после пробега 9160 км) образуются при усталостном выкрашивании и адгезионном изнашивании.  Частицы с формой мелкой металлической стружки серебристого и желтого цвета с толщиной от 5 до 18 мкм и длиной от 300 мкм до 2500 мкм свидетельствуют об изнашивании при микрорезании. Одновременно при данном виде изнашивания образуются мелкие частицы в виде кусочков проволочек длиной 100-200 мкм. Сферические частицы диаметром от 2 до 50 мкм образуются в результате взаимодействия смазки и поверхностных трещин, давления материала вследствие мгновенного повышения температуры при скольжении, скатывании плоских частиц изнашивания. Частицы цвета "побежалости", имеющие гладкую поверхность и неправильную форму, образуются при работе зубчатых зацеплений в результате высоких нагрузок и скоростей, сопровождающихся значительным выделением тепла и повышением температуры. Частицы голубого цвета свидетельствуют о высоких температурах (частицы углеродистой стали при нагревании до 320 С приобретают голубой цвет). Данные частицы наблюдались в пробах масла Mobil 15W/40 после 3146 км пробега и пробах масла Powerway 15W/40 после 7110 км пробега.

| Рис. 4. Динамика изменения содержания металлических частиц, двигатель 2, масло Powerway 15W/40 | Рис. 5. Динамика изменения содержания металлических частиц износа, двигатель 1, масло Mobil 15W/40 |
| --- | --- |
| Рис. 6. Динамика изменения доли превышения содержания больших частиц над малыми | Рис. 5. Динамика изменения содержания медных частиц износа (двигатель 3) |

Таблица 3. Результаты феррографического анализа

| Пробег | Содержание металлических частиц износа, мкм2/мл |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| двигателя, км | Общее | Большие (более 5 мкм) | Ферромаг-нитные | Хлопьевид-ные | Прозрачные "осколки" | Частицы микрорезания | Сфери-ческие | Желтые (медь) |
| Двигатель 1, масло Mobil 15W/40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 15822698 | 406251 | 15420000 | 12430 | 20805 | 364845 | 3553 | 4115 |
| 550 | 6918870 | 103380 | 6815490 | 0 | 5600 | 97780 | 0 | 4240 |
| 900 | 2144383 | 346353 | 1798030 | 246689 | 10570 | 85460 | 0 | 3634 |
| После обкатки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 343085 | 165760 | 177325 | 20120 | 20785 | 112355 | 0 | 0 |
| 3146 | 670007 | 262103 | 409104 | 190120 | 42925 | 14140 | 8478 | 840 |
| 5724 | 2041529 | 411129 | 1640110 | 74540 | 123139 | 165390 | 37090 | 1260 |
| 7124 | 3041529 | 485405 | 2556124 | 78055 | 135690 | 259070 | 40000 | 1288 |
| 9324 | 3500890 | 520035 | 2890850 | 79043 | 140890 | 268000 | 32005 | 1290 |
| 12704 | 3800450 | 596700 | 3203750 | 81056 | 151200 | 275050 | 45080 | 1604 |
| 14029 | 3804405 | 694425 | 3109980 | 92032 | 247000 | 263040 | 9702 | 1640 |
| 14916 | 4282840 | 783932 | 3514928 | 113952 | 375588 | 267640 | 8802 | 1930 |
| Двигатель 2, масло Powerway 15W/40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 27592045 | 192045 | 27400000 | 10475 | 16820 | 164750 | 0 | 0 |
| 525 | 16287340 | 277340 | 16010000 | 105280 | 46400 | 124620 | 0 | 14540 |
| 850 | 7802390 | 60390 | 7742000 | 5010 | 0 | 55380 | 0 | 0 |
| После обкатки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 1276217 | 708627 | 567590 | 447254 | 134443 | 104600 | 0 | 680 |
| 3000 | 668935 | 45895 | 623290 | 8150 | 7295 | 100 | 0 | 100 |
| 4000 | 388440 | 193430 | 195010 | 48680 | 37700 | 96300 | 0 | 20550 |
| 5160 | 856046 | 284556 | 585156 | 14814 | 138317 | 82580 | 10740 | 279 |
| 7110 | 8721888 | 3954516 | 4784614 | 2825220 | 1001790 | 97275 | 8149 | 4840 |
| 8099 | 6863990 | 3424550 | 3439440 | 1836470 | 1084205 | 221300 | 17773 | 2070 |
| 9160 | 6898802 | 3834646 | 3064156 | 2182520 | 1354320 | 282920 | 8322 | 30508 |
| После смены масла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10180 | 1044806 | 40187 | 990569 | 9650 | 4692 | 9750 | 0 | 2045 |
| 13080 | 2824834 | 546619 | 2332713 | 181248 | 109102 | 184500 | 17271 | 6500 |
| 15840 | 2956700 | 490464 | 2466236 | 192500 | 110600 | 180054 | 1006 | 6304 |
| 17119 | 8719502 | 4127443 | 4592059 | 3724001 | 131140 | 246900 | 18997 | 6405 |
| 18924 | 9800050 | 5644780 | 4155270 | 4549978 | 794402 | 278560 | 15060 | 6780 |
| Двигатель 3, масло Powerway 15W/40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 23666030 | 1767980 | 21989952 | 26053 | 1096045 | 546660 | 0 | 8080 |
| После обкатки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 11902711 | 660291 | 11353994 | 58720 | 150890 | 337350 | 0 | 1757 |
| 3210 | 30993624 | 4990624 | 26208077 | 533272 | 4063485 | 167500 | 7755 | 13535 |
| 4140 | 39798985 | 10407985 | 29481190 | 1736724 | 8312448 | 179135 | 19034 | 118454 |
| 5140 | 14786997 | 4819897 | 9979592 | 42400 | 3948485 | 773750 | 16020 | 260 |
| После замены вкладышей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6154 | 13262169 | 769454 | 12616220 | 15570 | 195480 | 419180 | 5652 | 10067 |
| 7354 | 9622174 | 815761 | 8906183 | 86140 | 412510 | 205320 | 2512 | 1721 |
| 8946 | 2002660 | 465560 | 1609132 | 133644 | 213230 | 14450 | 31001 | 1203 |

Для количественной оценки полученных феррограмм находили площадь металлических частиц, содержащихся в 1 мл исследуемого образца масла, долю больших частиц (размером более 5 мкм) и процент превышения содержания больших частиц над малыми по методикам, предложенным в работе (Голуб и др., 1993). На рис. 6 представлена динамика изменения этих показателей в исследуемых образцах масел. В исследуемых образцах, отобранных после пробега двигателя около 7000 км, были обнаружены частицы очень больших размеров (объемные осколки 450660 мкм, 120190 мкм; частицы микрорезания длиной до 15000 мкм; хлопьевидные частицы размером 320210 мкм), что свидетельствует о большой степени износа двигателя и внушает серьезные опасения.

При проведении феррографического анализа проб масел, отобранных из двигателя 3 после 3210 км пробега, было обнаружено повышенное содержание как мелких – картина "сплошным полем", так и крупных частиц износа – осколки с острыми краями и размерами до 350170 мкм. В следующей пробе масла, отобранной из двигателя этого автобуса, наблюдалось резкое повышение содержания крупных блестящих плоских осколков с острыми краями и частиц желтого цвета (медь). Результаты представлены в табл. 3 и на рис. 7. Эти факты позволили сделать предположение о значительном износе подшипника. Двигатель был выведен из эксплуатации, и при его осмотре было обнаружено разрушение вкладышей подшипника.

Картина частиц износа, состав, концентрация и распределение частиц по размерам представляют собой информацию о состоянии поверхности износа. Поскольку износ развивается от нормального через повышенный к аварийному, то размер частиц и концентрация увеличиваются с большой скоростью. При нормальном износе механизма наблюдались частицы до 20 мкм. При повышенном износе частицы увеличивались в размере до 200 мкм и их концентрация возрастала на порядок. При этом наблюдались значительные изменения в типе частиц, концентрации и распределении по размеру. Значительное увеличение концентрации частиц износа за короткий промежуток времени может служить доказательством того, что развивается определенная модель износа. На основании анализа полученных экспериментальных данных был выявлен повышенный износ подшипниковых узлов, а также деталей цилиндро-поршневой группы исследуемых двигателей.

3. Заключение

Основываясь на результатах, полученных с использованием методов феррографии и ИК-спектроскопии, рекомендуется заменять масло после пробега двигателя приблизительно в 7000 км. Данные результаты применимы только для масел Mobil 15W40 и Powerway 15W40, используемых в двигателях Raba-Man D 2156 HM6U, так как условия работы смазочных масел зависят от типа двигателя и от качества смазочного масла, используемого в нем. Анализируя динамику изменения различных показателей качества масел в зависимости от пробега двигателя (табл. 1, 2, рис. 4, 5), можно сделать вывод о том, что более стабильным и надежным является масло марки Mobil 15W/40.

Таким образом, комплексное и систематическое исследование моторных масел с использованием методов феррографии и ИКС значительно расширяет информацию о качестве моторного масла, о состоянии его присадок, позволяет делать практические выводы о необходимости доливки, дополнительной очистки или замены масла и оценивать соответствие свойств масел условиям их применения в конкретных механизмах. Кроме того, применение феррографии и ИКС позволяет объективно оценивать состояние двигателя и контролировать процессы его износа без выведения из эксплуатации.

Литература

Paul S. Baur. Ferrography. Machinery wear analysis with a predictable future. Power Magazine, October, 1982.

Scott D., Westcott V.C. Predictive maintenance by ferrography. Wear, v.44, N 1, 1977.

Shaoyi Jiang, Siddharth Dasgupta, Mario Blanco. Structures, vibration and force fields of dithiophosphate wear inhibitors from ab initio quantum chemistry.  J. Phys.Chem., v.100, N 39, р.15760-15769, 1996.

Голуб Е.С., Мадорский Е.З., Розенберг Г.Ш. Диагностирование судовых технических средств: Справочник. М., Транспорт, 150 с., 1993.

Данилова Е.В., Дуркин В.А., Савельева Г.Я., Ткачев В.Т. Новые методы физико-химических исследований моторных масел. Двигателестроение, № 12, с.25-27, 1990.

Закупра В.А., Резников В.Д., Полетуха В.В., Павлов А.Г. Определение состава работающих моторных масел методами хроматографии и спектроскопии. Химия и технология топлив и масел, № 12, с.27-29, 1991.

Инструкция по браковочным показателям судовых моторных масел. РД 31.27.44-91, ЦНИИМФ, СПб, 1991.

Котова Г.Г., Уланова А.С. Исследование срабатываемости присадок в дизельном масле. Нефтепереработка и нефтехимия, № 10, с.20-21, 1989.